集装箱材质参数明细

1.立柱采用不低于100x100x5.0mm热镀锌方管，高频焊接制作完成:四周底梁槽钢采用不低于Q235B材质的16号槽钢。所有钢材均为热镀锌材质，热镀锌方管需满足GB/T3091-2025《低压流体输送用焊接钢管》中抗拉强度≥370Mpa、断后伸长率≥15%、镀锌层重量测定≥300g/m²、镀锌层附着力检验要求，验收时提供标有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告。

2.箱底龙骨槽钢采用不低于Q235B材质的10号槽钢5根、8号槽钢9根、5x5角钢60根，底板采用厚度≥5mm热镀锌踏花板+厚度≥18mm防潮纤维水泥平板。所有钢材均为热镀锌材质，槽钢焊接需符合GB/T 26951-2025《焊缝无损检测磁粉检测》二级标准，验收时提供标有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告。

3.外墙采用≥0.75mm厚彩钢净化板，内墙采用≥0.5mm厚彩钢净化板，内夹≥5cm厚硫氧镁板，外墙颜色采用砖红色做波浪竖条纹内部象牙白色，底部需封边（封边条材质为砖红色彩钢板）防止割手，均为PE涂层加烤漆工艺。硫氧镁彩钢净化板需满足GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中A（A2）级、耐火极限达到≥60min的要求，且需通过盐雾试验，需满足GB/T 13448-2019第18节、第21节、第26节循环1，验收时提供标有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告。

4. 箱体屋顶及顶部框架采用≥0.5mm砖红色硫氧镁彩钢净化板（内夹≥5cm厚硫氧镁板）、≥1mm彩钢板(人字坡顶)，坡屋顶立面采用50x70mm热镀锌方管，厚度≥1.5mm，屋顶内部三角梁支架双面封板，采用热镀锌板，厚度≥1.0mm，坡面底部做天沟排水，材质为304不锈钢厚度≥1.2mm。

5.钢门1600宽x2200高x50mm厚一个（为子母门，子门1200宽x2200高x50mm厚），外框热镀锌方管，门板外部采用≥0.75mm+内部≥0.5mm彩钢净化板（内夹≥5cm厚硫氧镁板），门外框材质为P型热镀锌管规格60x30mm，厚度≥1.2mm，上方带金属挡雨板，加装防盗机械门锁。

6.厢房高2.8米，坡顶高0.4米，总高3.2米。防水密封性能：不能出现渗（漏）雨水，满足《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）。

7.地面基础加固

7.1在原有基础上扩宽、加固、修复，使地面基础部分与此次购买集装箱尺寸相匹配，使用材料为：第一层200MM碎石垫层，第二层倒混凝土C20（100MM厚）。

7.2所有地面基础部分涂刷聚合物复合改性沥青防水涂料2MM厚。

7.3地面基础及周边进行白蚁防治处理。

7.4集装箱门口三个踏步采用砖头和砂浆水泥制作。

7.5集装箱门口按照实际地面尺寸制作钢木斜坡桥架（每一排配2架）。

7.6施工过程需用2米高的围挡牌围起来。

8.需对原有集装箱免费进行清旧及运输处理。